Techniniai duomenys

Premium

| Produktas |  | Agro Perlitas Premium |
| --- | --- | --- |
| Struktūra |  | Granuliuota medžiaga |
| Spalva |  | Balta/pilkai-balta |
| Tūrinis tankis |  | 75kg/m3 +- 20% |
| Cheminė sudėtis | SiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO Na2O K2O L.O.I. (SO3, CO2, H2O) | 74.0%-78.0% 10.0%-16.5% 0.5%-2.0% 0.0%-1.0% 0.0%-2.0% 1.0%-5.0% 1.0%-4.0% 2.0%-6.0% |
| Sijojimo analizės pasiskirstymas | >5 mm 3-5 mm 2-3 mm 1-2 mm <1 mm | >10 weight% 50-80weight% 5-25weight% 0-20weight% 0-5weight% |
| Ph |  | 6.5-8.5 |

www.perlit.lt

UAB “Soltera”

Address: Ramygalos str. 149, Panevėžys, LT-36255, Lithuania